
Пленка Roll up DLC серая сторона 330 гр.
 
Описание:

Пленка Roll up DLC серая сторона 330 гр . Высококачественная композитная пленка с белым сатиновым антибликовым покрытием для печати интерьерного качества, не пропускающая свет.  Состоит из трех слоев -  пвх, пэт, композитный пвх. Темно-серая задняя часть сохраняет фронтальное изображение ярким и без размытия. В сравнении с более дешевыми носителями не сворачивается на конструкции по бокам, оставляя рекламно-информационную поверхность плоской. Является более экономичным вариантом по сравнению с пленкой из ПЭТ или ПП.

Размеры рулонов:

0,914/1,06/1,27 х 50м.

Отличительные особенности:

Предназначена для печати с высоким разрешением
Яркая печать, быстро сохнет
Темно-серая задняя часть, полотно не просвечивается
Не сворачивается по бокам, плоская поверхность
Прочная, не рвется, устойчивая к царапинам
Антивандальное исполнение при печати латексным и УФ-чернилами

Применение:

Roll-Up, POP UP, L/X-Banner 
[bookmark: _GoBack]Интерьерное и уличное оформление 

Технические характеристики:


	Свойства
	Единицы
	Метод теста
	Значения

	Толщина композита
	мкр
	ISO534
	240±5

	Плотность
	гр./кв.м.
	
	330

	Белизна
	
	CIZ Ganz
	85

	Глянцевость (60º)
	%
	ISO2813
	5±10%

	Непрозрачность
	%
	ISO2471
	95

	Стабильность размеров
	mm
	DIN 38464
	≤0.1

	Нагрузка на разрыв-MD
	N/50mm
	DIN53354
	≥1200

	Нагрузка на разрыв-CD
	N/50mm
	DIN53354
	≥1100

	Нагрузка на раздир-MD
	N
	DIN53356
	≥220

	Нагрузка на раздир-CD
	N
	DIN53356
	≥240

	Температура использования
	℃
	
	-20～+70

	Рекомендуемая температура, влажность при печати
	℃
	
	23±2; 50±5%RH

	Температура чернил
	℃
	
	18～28

	Рекомендуемая температура преднагрева
	℃
	
	30

	Срок хранения
	Stored at 20-25 °C/50 -55 % RH
	1 year

	Срок эксплуатации, без печати
	Indoor at 20-25 °C/50 -55 % RH
	3 year

	Рекомендованные чернила
	[image: ] Экосольвент	[image: ] Сольвент	[image: ] Латекс	[image: ] UV


*Условия тестирования: Температура в помещении 23℃, относительная влажность 50%.
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