Пренто К510

Баннерная ткань Фронтлит

Гибкий рекламный носитель
для крупноформатной рекламы – растяжки перетяжки, 
рекланые конструкции на рамах, крупные вывески,
интерьерные рекламные конструкции.
Не контактирует с пищевыми продуктами

| Материал | баннерная ткань фронтлит |  | метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип производства | литой |  |  |
| Тип поверхности | матовая |  |  |
| Нить и основа | 840*840D 16*16 | denier | DIN EN ISO2060/DIN60001 |
| Плотность | 470 | G/sq.m | DIN53352 BS3424 method5A |
| Предел деформации | 1956 | N/5 cm | DIN53354 BS3424method6A |
| Прочности уток | 1306 | N/5 cm | DIN53354 BS3424method6A |
| Прочность деформации | 286 | N/5 cm | DIN53356 BS3424method7A |
| На разрыв уток | 210 | N/5 cm | DIN53356 BS3424method7A |
| Адгезия | 35 | N/5 cm | DIN53357 BS3425method9B |
| Термостойкость | От -30оС до 50оС |  | DIN53357 BS3425 method10 |
| Ширина | 3,20 м |  |  |

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%