Прозрачные ТПУ пленки TALTEX

Технические данные

| Артикул | TalTex TPU H11070 | TalTex TPU H11050 | TalTex TPU H11030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Толщина (мм) | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Твердость (Шор А) | 87 | 90 | 89 |
| Растяжение Kgf | 12,76*10,53 | 11,07*10,71 | 6,99*6,87 |
| Прочность на разрыв Mpa | 29,8*24,6 | 36,2*35 | 38,1*37,4 |
| Удлинение % | 662*674 | 635*750 | 609*719 |
| Усилие раздира Kgf | 8,36*8,53 | 6,51*6,07 | 3,48*4,67 |
| Температура плавления C | 145 | 155 | 146 |
| Температурный диапазон C | - 60 ….+90 | - 60 ….+90 | - 60 ….+90 |
| Ширина Длина | До 1,45м 50м |  |  |