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Прозрачные ТПУ пленки TALTEX
Технические данные
	Артикул
	TalTex TPU H11070
	TalTex TPU H11050
	TalTex TPU H11030

	Цвет
	Прозрачный
	Прозрачный
	Прозрачный

	Толщина (мм)
	0,7
	0,5
	0,3

	Твердость (Шор А)
	87
	90
	89

	Растяжение Kgf
	12,76*10,53
	11,07*10,71
	6,99*6,87

	Прочность на разрыв Mpa
	29,8*24,6
	36,2*35
	38,1*37,4

	Удлинение %
	662*674
	635*750
	609*719

	Усилие раздира Kgf
	8,36*8,53
	6,51*6,07
	3,48*4,67

	Температура плавления C
	145
	155
	146

	Температурный диапазон C
	- 60 ….+90
	- 60 ….+90
	- 60 ….+90

	Ширина
Длина
	До 1,45м
50м



