Пренто С290

Баннерная ткань Фронтлит

Гибкий рекламный носитель
для крупноформатной рекламы – растяжки перетяжки,
рекланые конструкции на рамах, крупные вывески,
интерьерные рекламные конструкции.
Не контактирует с пищевыми продуктами

| Материал | баннерная ткань фронтлит |  |
| --- | --- | --- |
| Тип производства | холодного ламинирования |  |
| Тип поверхности | матовая |  |
| Нить и основа | 200*200D 18*8,2 | denier |
| Плотность | 260 | G/sq.m |
| Предел деформации | 516 | N/5 cm |
| Прочности уток | 169 | N/5 cm |
| Прочность деформации | 200 | N/5 cm |
| На разрыв уток | 75 | N/5 cm |
| Адгезия | 44 | N/5 cm |
| Термостойкость | От -30оС до 50оС |  |
| Ширина | 3,20 м |  |

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%