	Пленка DLC PET S115 белая матовая легкосъемная 1,37х50

	



 
	Описание

	DLC PET S115 легкосъемный, экологически чистый высококачественный печатный рекламный носитель, клеится без образования пузырьков воздуха. В производстве DLC PET S115 применяется технология, использующая принцип крепления лапки геккона к различным поверхностям. Пленка идеально подходит для краткосрочного и долгосрочного применения в помещениях и на открытом воздухе, например, для оформления мест сезонных розничных продаж, выставок, офисов,  вывесок, автомобильных аппликаций и т. д. Легко наносится на различные очищенные поверхности. При удалении не оставляет абсолютно никаких следов, даже после длительного периода применения. 


 (
Хранение
Хранить при температуре
 
10
～
25
℃
 
(50
～
77
℉
)
 и влажности
 
не выше 
50%
Рекомендуется хранить пленку в оригинальной упаковке
)





 (
Спецификация
Толщина пленки
115±7μm (0.0045"±0.0003 ")
Толщина с подложкой
165±10 
μm
 (0.0064"±0.0004 ")
Вес пленки
145±9 
gsm
 (4.27±0.26 
oz
/yd
2
)
Вес пленки с подложкой
210±13 
gsm
 (6.20±0.38 
oz
/yd
2
)
180°
 Прочность на отрыв
10
～
30g/25mm
Сила выпуска
﹤15 
g/25mm
Удлиннение
, разрыв
>80%
Поверхность
Белая
Температурный диапазон применения
-20
℃ 
to 80
℃
(-4
℉ 
to 176
℉
)
Размер, стабильность
≦
0.1 in
Срок хранения
Два года
)








	Основная информация

	· 115μm белая PET пленка

	· Тип чернил: экосольвент, UV, латекс

	· Белая матовая поверхность

	· Безклеевое исполнение на подложке

	· Быстрая и легкая инсталляция без образования пузырьков воздуха

	· Не оставляет следов после демонтажа

	· Интерьерное и уличное применение 
















	Применение

	· Краткосрочные аппликации - оформление сезонных розничных продаж, выставок, рекламные акции, указательные знаки, авто аппликации, витражи, и т.п.   

	








	Выгода

	· Минимальная стоимость инсталляции

	· Экономия времени

	· Очистка поверхности после деинсталляции не требуется









	Отличительные особенности

	· Крепление к поверхности по принципу присосок лапки геккона

	· Антистатик, не традиционное безклеевое крепление

	· [bookmark: _GoBack]Многоразовая, легкосъемная, репозиционируемая 

	· Легко наносится на различные очищенные поверхности.

















	 
