Пренто С400

Баннерная ткань Фронтлит

Гибкий рекламный носитель
для крупноформатной рекламы – растяжки перетяжки, 
рекланые конструкции на рамах, крупные вывески,
интерьерные рекламные конструкции.
Не контактирует с пищевыми продуктами

| Материал | баннерная ткань фронтлит |  |
| --- | --- | --- |
| Тип производства | холодного ламинирования |  |
| Тип поверхности | матовая |  |
| Нить и основа | 200*300D 18*8,2 | denier |
| Плотность | 370 | G/sq.m |
| Предел деформации | 565 | N/5 cm |
| Прочности уток | 183 | N/5 cm |
| Прочность деформации | 183 | N/5 cm |
| На разрыв уток | 68 | N/5 cm |
| Адгезия | 53 | N/5 cm |
| Термостойкость | От -10оС до 50оС |  |
| Ширина | 3,20 м |  |

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%