Технические характеристики

Наименование: Флизелин универсальный JNL 190 лен 1,07/1,27м х 30/50м

Назначение: Основа для производства обоев

Поверхность: Фактура «Лен»

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность | ISO534 | 180 гр./кв.м. |
| Толщина | ISO534 | 360 мкр. |
| Размерная стабильность | FINAT, FTM 14 | ≤0.1мм |
| Огнестойкость | DIN 4102-1 | B2 |
| Срок эксплуатации | При Т 20° - 25° C и 50±5% относительной влажности | 3 года |
| Срок хранения | Хранение в вертикальном состоянии в сухом отапливаемом помещении | 1 год |

Применение:

Оформление интерьеров помещений

Отличительные особенности:

Водонепроницаемость, устойчивость к истиранию, устойчивость к плесени

Высокотехнологичное акриловое покрытие, быстро сохнет после печати, отличная цветопередача

Идеально подходит для создания индивидуального дизайна интерьера

Экологически чистый материал, без ПВХ

Рекомендованные чернила:

Сольвентные, экосольвентные, латексные, UV