Пленка Roll up DLC серая сторона 330 гр.

Описание:

Пленка Roll up DLC серая сторона 330 гр . Высококачественная композитная пленка с белым сатиновым антибликовым покрытием для печати интерьерного качества, не пропускающая свет.  Состоит из трех слоев -  пвх, пэт, композитный пвх. Темно-серая задняя часть сохраняет фронтальное изображение ярким и без размытия. В сравнении с более дешевыми носителями не сворачивается на конструкции по бокам, оставляя рекламно-информационную поверхность плоской. Является более экономичным вариантом по сравнению с пленкой из ПЭТ или ПП.

Размеры рулонов:

0,914/1,06/1,27 х 50м.

Отличительные особенности:

Предназначена для печати с высоким разрешением

Яркая печать, быстро сохнет

Темно-серая задняя часть, полотно не просвечивается

Не сворачивается по бокам, плоская поверхность

Прочная, не рвется, устойчивая к царапинам

Антивандальное исполнение при печати латексным и УФ-чернилами

Применение:

Roll-Up, POP UP, L/X-Banner

Интерьерное и уличное оформление

Технические характеристики:

| Свойства | Единицы | Метод теста | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина композита | мкр | ISO534 | 240±5 |
| Плотность | гр./кв.м. |  | 330 |
| Белизна |  | CIZ Ganz | 85 |
| Глянцевость (60º) | % | ISO2813 | 5±10% |
| Непрозрачность | % | ISO2471 | 95 |
| Стабильность размеров | mm | DIN 38464 | ≤0.1 |
| Нагрузка на разрыв-MD | N/50mm | DIN53354 | ≥1200 |
| Нагрузка на разрыв-CD | N/50mm | DIN53354 | ≥1100 |
| Нагрузка на раздир-MD | N | DIN53356 | ≥220 |
| Нагрузка на раздир-CD | N | DIN53356 | ≥240 |
| Температура использования | ℃ |  | -20～+70 |
| Рекомендуемая температура, влажность при печати | ℃ |  | 23±2; 50±5%RH |
| Температура чернил | ℃ |  | 18～28 |
| Рекомендуемая температура преднагрева | ℃ |  | 30 |
| Срок хранения | Stored at 20-25 °C/50 -55 % RH |  | 1 year |
| Срок эксплуатации, без печати | Indoor at 20-25 °C/50 -55 % RH |  | 3 year |
| Рекомендованные чернила | Экосольвент Сольвент Латекс UV |  |  |

*Условия тестирования: Температура в помещении 23℃, относительная влажность 50%.